稳态法测量不良导体导热系数实验

一、实验核心原理

- 傅里叶导热定律（热传导基本公式）

对于一维稳态热传导，垂直热流方向、相距为h、温度为T1、T2（T1>T2）的两个平行截面，在Δt时间内通过面积S的热量ΔQ满足：

ΔQΔt=λST1−T2ℎ

ΔQΔt：热流量（传热速率，单位W）

λ：导热系数（热导率，单位W·m−1·K−1，表征材料导热能力）

S：导热面积，ℎ：样品厚度，T1−T2：样品两侧温差

- 本实验的稳态条件

实验装置由加热盘A、待测样品B（不良导体，如橡胶）、散热铜盘P组成，三者截面积相等。

当系统达到稳态时：样品上下表面温度T1、T2保持恒定

样品的传热速率=散热铜盘的散热速率

- 散热速率与冷却速率的关系

散热铜盘的散热速率等于其内能变化率，即：

ΔQΔt=cmΔT'ΔtT=T2

- m：铜盘质量，c：铜的比热容（c铜=385 J·kg−1·K−1）

- ΔT'ΔtT=T2：铜盘在温度T2时的冷却速率（单位K/s）

- 导热系数公式推导

联立傅里叶定律与散热速率公式（样品为圆盘，S=πRB2，厚度ℎB）：

λπRB2T1−T2ℎB=cmΔT'ΔtT=T2

变形得基础公式：

λ=cmΔT'ΔtT=T2ℎBT1−T2⋅1πRB2

- 散热面积修正（关键步骤）

- 稳态时：铜盘上表面被样品覆盖，散热面积为下表面+侧面：S1=πRP2+2πRPℎP

- 测冷却速率时：移去样品和加热盘，铜盘上下表面+侧面全部暴露，散热面积：S2=2πRP2+2πRPℎP

根据冷却速率与散热面积成正比，修正冷却速率：

ΔT'ΔtT=T2=ΔTΔtT=T2⋅RP+2ℎP2(RP+ℎP)

最终修正后的导热系数公式：

λ=cmΔTΔtT=T2⋅(RP+2ℎP)2(RP+ℎP)⋅ℎBT1−T2⋅1πRB2

二、实验仪器

FD-TC-B 型导热系数测定仪、待测不良导体圆盘样品、游标卡尺、电子天平、秒表。

三、实验操作步骤

- 测量几何尺寸与质量用游标卡尺分别测量铜盘、样品的直径、厚度，各测量 5 次，计算平均值；用电子天平称量铜盘质量 m。

- 装置安装与调平将样品置于加热盘与铜盘中间，保证圆心对齐、测温孔位置对应；调平底座，使各接触面紧密接触，无明显缝隙。

- 升温并捕捉稳态温度开启加热电源与散热风扇；持续观测温度，当 、 连续 10 min 基本不变，记录稳态温度 、。

- 测定铜盘冷却曲线关闭加热，取下样品；将铜盘单独加热至高于 T2​ 约 10 ℃，移走加热装置；每 30 s 记录一次温度，直至温度低于 T2​ 若干摄氏度；根据数据绘制 T−t 冷却曲线。

四、数据处理方法

- 冷却速率计算

方法1：切线法（作图法）：在 T−t 冷却曲线上 T=T2​ 位置作切线，计算切线斜率，即为该点瞬时冷却速率

方法2：差分近似法（计算法）：取 T2​ 前后两组相邻数据近似

ΔTΔtT=T2≈Ti+1−Ti−1ti+1−ti−1

- 代入修正公式计算λ

将所有测量平均值、冷却速率代入最终修正公式，计算待测样品导热系数 λ。

五、基础概念梳理（预习必背）

- 导热系数：表征材料导热能力的物理量，良导体λ大，不良导体 / 绝热材料λ小。

- 热流量：单位时间内通过导热介质的热量，反映传热快慢。

- 散热速率：物体单位时间内向外界散发的热量。

- 冷却速率：物体温度随时间的变化率，与散热速率成正比。

- 热稳态核心：传入样品的热流量 = 铜盘散向环境的热量，系统无热量累积。

六、注意事项 & 误差分析

1. 实验注意事项

- 保证各盘面紧密接触，减少空气间隙，降低接触热阻；

- 实验全程开启风扇，保证散热环境、空气流速恒定；

- 必须等待温度真正稳定后再读数，避免非稳态带来误差；

- 测量冷却曲线时，避免环境温度突变、人为吹风等干扰。

2. 主要误差来源

- 接触面存在空气层，引入接触热阻（最大系统误差）；

- 作图求切线、读数带来的人为偶然误差；

- 游标卡尺、电子天平等仪器本身的仪器误差；

- 散热面积采用理想模型，与实际散热情况存在偏差。

七、实验拓展说明

本稳态法仅适用于不良导体（橡胶、石棉、塑料、保温板材等）。原因：良导体导热能力极强，相同厚度下样品上下表面温差极小，温度测量相对误差极大；且热量传递过快，难以建立并维持稳定的温度梯度。测量良导体一般采用闪光法、热线法等其他方法。

(1)若待测样品与散热铜盘、加热盘间有缝隙，对导热系数值有何影响，导

热系数将偏大还是偏小？

(2)求导热系数时，为什么要将式(4-2-5)修正为式(4-2-9)?

(3）应用稳态法是否可以测量良导体的导热系数？

解答

(1) 缝隙对导热系数的影响

若待测样品与散热铜盘、加热盘间有缝隙，热量传递速率减小，导致计算出的导热系数偏小✅。

(2) 修正公式的原因

铜盘的侧面也会向周围环境散热，如果不修正，会导致计算的散热速率偏大，进而使导热系数的结果出现误差。对侧面散热进行修正，让计算结果更贴合真实的物理过程，提高测量精度。

(3) 稳态法测量良导体的可行性

不可以

良导体的导热系数大，在稳态法测量时，样品上下表面的温度差会非常小，温度测量的相对误差会极大；

同时良导体的热量传递快，很难维持稳定的温度梯度，会导致实验难以控制、测量结果误差过大，因此稳态法更适合测量不良导体的导热系数。

最终答案

(1) 导热系数将偏小；

(2) 因为实际实验中散热铜盘的侧面也会散热，需要对侧面散热进行修正，以提高测量精度；

(3) 不可以（或不适合），良导体导热系数大，温度差小、温度测量误差大，且难以维持稳定温度梯度。